На правах рукописи

Норов Юрий Вячеславович

КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ
МАЛЫХ НАНОКЛАСТЕРОВ MoxO3x-y (x=1-6, y=0,1,2) и AunSН

02.00.04 – физическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Москва – 2010

Работа выполнена в Учреждении Российской академии наук Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН.

| Научный руководитель: | доктор физико-математических наук Яржемский Виктор Георгиевич |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | доктор химических наук, профессор Маренкин Сергей Федорович, (Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН) кандидат химических наук, Авакян Виталий Гайкович, (Центр фотохимии РАН) |
| Ведущая организация: | Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова |

Защита диссертации состоится « 21 » декабря 2010 г. в   11     часов на заседании диссертационного совета Д 002.021.02 при Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект 31.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН

С авторефератом можно ознакомиться на сайте 
www.igic-ras.ru

Автореферат разослан 19 ноября 2010 г.

| Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.021.02 кандидат химических наук, доцент | Очертянова Л.И. |
| --- | --- |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению реакционной и каталитической способности кластеров d-металлов и их оксидов. Кластеры могут существовать в различных изомерных формах, число которых растет с увеличением количества атомов в кластере. Существенное различие реакционной способности изомеров требует решения вопроса о структуре как нейтральных молекул, так и ионов в газовой фазе. Большинство экспериментальных методов не может дать исчерпывающего описание пространственной структуры и электронного строения интермедиатов, переходных состояний и нежестких комплексов.

Методами квантовой химии возможно подробное описание комплексов d-металлов, их структуры, электронного строения, энергетических характеристик, возможно также моделирование комплексообразования с интересующими веществами, вычисление энергии связи, типа локализации и пр. В связи с этим квантовохимическое моделирование нанокластеров d-металлов и их оксидов является актуальной научной задачей современной физической химии.

Выбор объектов исследования:

В качестве объектов исследования были выбраны нанокластеры на основе d-элементов: нестехиометрические оксиды молибдена, а также нанокластеры золота, взаимодействующие с тиолами. Выбор именно этих соединений для моделирования строения нанокластеров обоснован перспективами их применения в материаловедении при создании каталитических систем, оптических устройств и сенсоров.

Соединения молибдена находят широкое применение в качестве катализаторов и выступают как эффективные компоненты интермедиатов химических реакций. Исследование структуры и электронного строения оксидов молибдена ведется различными методами, однако систематическое изучение неэмпирическими методами квантовой химии широкого класса оксо- и пероксокомплексов MoxO3x-y (x=1-6, y=0,1,2) до настоящего времени проведено не было.

Наночастицы золота, стабилизированные тиолами, являются интересными объектами из-за своих уникальных свойств, позволяющих использовать их для создания нанокомпозитных материалов различной молекулярной архитектуры, имеющих перспективное применение в оптоэлектронике, катализе и создании химических сенсоров. Недавно полученные экспериментальные и теоретические результаты указывают на существенный вклад Au5d – орбиталей  (в отличие, например, от Ag4d –орбиталей) в электронную плотность на уровне Ферми. Теоретически были установлены стабильные симметричные наночастицы золота (до Au72) и был сделан вывод о том, что их структурные особенности связаны с релятивистским расщеплением 5d-орбиталей. В то же время информация о взаимодействии нанокластеров золота с соединениями серы, необходимая для направленного синтеза самоорганизующихся нанокластеров, практически отсутствует.

Цель работы.

Квантово-химическое определение структуры и электронного строения малых нанокластеров оксидов молибдена и нанокластеров золота, связанных с соединениями серы, и установление их связи с функциональными свойствами нанокластеров и систем на их основе.

Для достижения этой цели:

– апробированы используемые квантовохимические методы моделирования путем сравнения результатов расчета строения оксо- и пероксокомплексов молибдена и нанокластеров золота с экспериментальными данными;

– смоделированы возможные изомеры для каждой стехиометрической формулы, определены наиболее стабильные формы;

– проведен анализ тенденций изменения структуры оксидов молибдена и малых нанокластеров золота с соединениями серы.

Научная новизна

– впервые неэмпирическими методами проведены систематические исследования комплексов оксида молибдена MoxO3x-y (x=1-6, y=0,1,2), определено электронное строение, зависимость энергии связи молекулы и электронного строения от соотношения количества атомов молибдена и кислорода в молекуле и ионе, доказана топологическая идентичность нейтральных молекул в газовой фазе и ионных форм;

– с позиций электронного строения дано объяснение экспериментальным масс-спектрам MALDI оксидов молибдена.

– впервые проведены расчеты взаимодействия Aun (3<n<20) с тиолами и установлен способ координации тиолов, не изменяющий структуры исходного нанокластера, определено влияние координации группы –SH на электронное строение Aun.

Практическая значимость.

- Основные закономерности структуры и электронного строения оксидов d- металлов необходимы для понимания каталитических процессов и могут быть использованы для разработки научных принципов создания новых катализаторов и сенсоров.

- Особенности электронного строения и координации органических молекул, включающих терминальную тиольную группу с нанокластерами золота различной конфигурации дают теоретическое обоснование для направленного формирования их функциональных свойств.

На защиту выносятся

- Результаты квантовохимического моделирования структур оксидов MoxO3x-y (x=1-6, y=0,1,2) молибдена.

- Результаты квантовохимического моделирования структуры малых нанокластеров Aun (3<n<20) с группами –SH и тиолами.

Личный вклад автора. Выполнен весь объем работ по расчету строения исследуемых веществ, обработка результатов и их анализ. Сформулированы общие положения, выносимые на защиту, выводы и рекомендации.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 20 симпозиуме «Современная химическая физика», Туапсе, 2008 г.; XVI Всероссийской научной конференции «Структура и динамика молекулярных систем», Йошкар-Ола, 2009 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи в российских журналах, а также тезисы двух докладов на  конференциях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы. Работа изложена на 97 страницах и содержит 12 таблиц, 16 рисунков, 152 наименования цитируемой литературы.

Работы по теме диссертации поддержаны РФФИ, грант №08-03-00350а; советом при Президенте РФ для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации НШ-616.2008.3; грантом двухстороннего сотрудничества CNR (Италия) – РАН «Сателлитная структура фотоэлектронных спектров атомов и химических соединений».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, цели и задачи исследования.

В первой главе – литературном обзоре – рассмотрены экспериментальные и теоретические работы по структуре и электронному строению оксидов молибдена и нанокластеров золота. Дано описание применяемых квантовохимических методов: основного неэмпирического метода квантовой химии – метода Хартри–Фока–Рутана, построенных на его основе методов, учитывающих корреляционное и обменное взаимодействие, методов функционала плотности в приближении локального потенциала и градиентной аппроксимации. Кратко рассмотрены экспериментальные методы, результаты которых используются в работе.

Вторая глава содержит описание полученных в работе основных тенденций формирования структуры и электронного строения оксидов молибдена MoxO3x-y (x=1-4, y=0,1,2). Квантовохимические расчёты указанных соединений проводились с использованием трехкратно валентно-расщепленного базиса 3ξ и функционала PBE. В рассмотрение принимались только стабильные структуры, которые характеризуются отсутствием мнимых частот.

Для оценки точности используемого метода в табл. 1 приведены теоретические и экспериментальные  длины и углы связей молекул MoO2, МoO3, Мо2О6, Мо3О9. Как видно из данных этой таблицы, наблюдается хорошее согласие теоретических данных, рассчитанных по двум различным методам, с экспериментом.

| Таблица 1. Теоретические и экспериментальные длины и углы связей в MoO2 и MoO3. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молекула | Длины связей, Ǻ |  |  | Углы связей, градусы |  |  |
|  | Теор.1) | Теор.2) | Эксп. | Теор.1) | Теор.2) | Эксп. |
| MoO2 | 1,732 | 1,725 | 1.71±0,05 | 123,7 | 107,7 | 118 |
| MoO3 | 1,735 | 1,742 | 1,711±0,008 | 110,7 | 108,9 | 112±8 |
| Мо2О6: О=Mo=O О–Mo–O | 1,71 1,95 | 1,71 1,94 | 1,711±0,008 1,892±0,025 | 109,16 84,01 | 109,2 82,7 | 120±10 90±10 |
| Мо3О9: О=Mo=O О–Mo–O | 1,71 1,92 | 1,703 1,91 | 1,70±0,03 1,90±0,02 | 105,6 106,90 | 106,96 103,0 | 112±6 110±3 |
| - Метод PBE/3ξ - Метод B3LYP/6-311(d,p). |  |  |  |  |  |  |

В качестве основного теоретического метода исследований был выбран метод PBE/3ξ, поскольку он дает лучшее описание углов мостиковых связей для тестовых соединений; описание валентных колебаний в этом методе больше соответствует экспериментальным значениям.

Для изомеров Мо2О4…6, представленных в таблице 2, приведены данные по рассчитанной структуре, энергии связи изомера и порядку связи атомов молибдена в молекуле. В ряду изомеров с одинаковой стехиометрией наблюдается отрицательная корреляция между энергией связи и порядком связи атомов молибдена. Анализ электронного строения структур 1 и 7 указывает на более симметричное распределение электронной плотности в молекулах с высокой энергией связи и равную степень окисления атомов молибдена. Проводился расчет структур с тремя мостиковыми атомами для Mo2O4…6, однако они оказывались неустойчивыми.

| Таблица 2. Структура, энергии связи и порядок связи устойчивых изомеров Мо2О6-y (y=0…2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | Структура | Eсв(а.е) | σМо–Мо |  | Формула | Структура | Eсв(а.е) | σМо–Мо |
| 1. Mo2O4, С2v |  | 1,4455 | 1,47 |  | 5. Mo2O5, Cs |  | 1,6765 | 0,64 |
| 2. Mo2O4, C1 |  | 1,4040 | 1,38 |  | 6. Mo2O5, С2v |  | 1,6520 | 0,79 |
| 3. Mo2O4. С2v |  | 1,3749 | 1,53 |  | 7.Mo2O6, D2h |  | 1,9149 | 0,14 |
| 4. Mo2O4, Cs |  | 1,2679 | 1,65 |  |  |  |  |  |

Для наиболее энергетически выгодных изомеров Mo2O4…6 проведен анализ орбитального строения. Высшие занятые молекулярные орбитали (ВЗМО) Mo2O4 и Mo2O5 локализуются преимущественно возле атомов молибдена (рис. 1), которые не участвуют в химической связи с отсутствующими, соответственно, двумя и одним концевыми атомами кислорода. Относительно диффузная свободная электронная плотность (ЭП) может быть использована для образования интермедиатов или комплексов и другими соединениями.

В молекуле Mo2O6 атомы молибдена находятся практически  в тетраэдрическом окружении атомов кислорода. Вся электронная плотность молибдена связана этими атомами. Низшие свободные орбитали (НСМО) всех трех молекул имеют существенную локализацию в области атомов металла.

| Рисунок 1. Нижняя свободная (верхний ряд) и верхняя занятая (нижний ряд) молекулярные орбитали наиболее энергетически выгодных изомеров Mo2O4…6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo2O4 |  | Mo2O5 |  | Mo2O6 |

Стабильные изомеры со стехиометрией Мо3О7…9 представлены в табл. 3. Среди изомеров Мо3О7 наибольшей энергией связи обладает (1) симметрии C3v. Две верхние молекулярные орбитали образуют верхнюю заселенную двукратно вырожденную Е-орбиталь (см. рис.2). Анализ локализации показывает, что электронная плотность преимущественно расположена в области связи Мо-Мо.

| Рисунок 2. Две верхние заселенные (а, б) и нижняя свободная (в) МО изомера Мо3О7. |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) | б) | в) |

Такое расположение затрудняет нуклеофильную атаку, что косвенно подтверждено высоким расчетным потенциалом изомеризации. Другие рассчитанные изомеры Mo3O7 имеют существенно меньшую энергию связи и высокий порядок связи атомов Мо.

| Таблица 3. Структура, энергия связи и порядок связи Мо–Мо изомеров Мо3О7...9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Структура | Eсв, (а.е) | σ* |  | № | Структура | Eсв, (а.е) | σ* |
| 1. Mo3O7, С3v |  | 2,4695 | 0,59 |  | 6.Mo3O8, D2h |  | 2,6464 | 0,42 |
| 2. Mo3O7, C1 |  | 2,4644 | 1,0 |  | 7. Mo3O9, С3v |  | 2,9233 | 0,01 |
| 3. Mo3O7, Cs |  | 2,4126 | 0,79 |  | 8. Mo3O9, С2v |  | 2,8885 | 0,14 |
| 4. Mo3O8, Cs |  | 2,6847 | 0,36 |  | 9, Mo3O9, С3v |  | 2,8104 | 0,13 |
| 5. Mo3O8, Cs |  | 2,6833 | 0,31 |  |  |  |  |  |
| *указан порядок наиболее сильной связи металл – металл в молекуле. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Равномерное симметричное распределение ЭП позволяет повысить энергию связи и частично скомпенсировать избыточную несвязанную ЭП атомов Мо.

Расчет изомеров Мо3О8 показал, что циклические изомеры (4) и (5) более устойчивы, чем линейный (6), в котором концевые и мостиковые атомы лежат во взаимно перпендикулярных плоскостях, образуя симметричное тетраэдрическое окружение. Хотя группа симметрии у циклических изомеров ниже, более высокая степень окисления атомов металла кислородом и меньшее накопление электронной плотности на энергетически менее выгодных орбиталях металл-металл приводит к их стабилизации. Из возможных стабильных изомеров Mo3O9 (изомеры 7-9) наиболее устойчив (7) - циклический с тремя одинарными мостиковыми атомами кислорода симметрии С3v.

| Рисунок 3. Верхние занятые МО изомеров Мо3О9. В случае вырожденной орбитали приведен рисунок одной из входящих в нее молекулярных орбиталей. |  |  |
| --- | --- | --- |

Анализ заселенности орбиталей показывает, что все валентные электроны Мо связаны кислородом. Это приводит к самой большой степени окисления Мо из всех рассчитанных соединений и наименьшему порядку связи Мо-Мо. Изомер 9 имеет два мостиковых атома кислорода и, как следствие, меньшие длины связей Mo-Mo. За счет этого заселяются орбитали металлической связи, ее порядок составляет 0,13 а.е. Подобно изомеру 1, ВЗМО двукратно вырождена с точностью до ошибки интегрирования. ВЗМО для этих изомеров не содержат электронной плотности возле атомов Мо, кроме 3-й структуры, где она незначительна. Ввиду высокой симметрии изомеров Мо3О9 наблюдается вырождение молекулярных орбиталей ВЗМО, НВМО или обеих сразу. На рис. 3 приведена только одна из вырожденных орбиталей для каждого изомера, так остальные получаются соответствующей операцией симметрии. НВМО локализуются возле атомов молибдена, тогда как ВЗМО – возле кислорода.

Соединения стехиометрии Мо4О12-y, y = 0…2 подчиняются тем же закономерностям, что и рассмотренные ранее соединения. В табл. 4 приведены характерные структуры для каждой стехиометрической группы.

| Таблица 4. Структура, энергия связи и порядок связи устойчивых изомеров Мо4О12-y (y=2-0). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | Структура | Eсв(а.е) | σ* | Формула | Структура | Eсв(а.е) | σ* |
| 1, Mo4O10, Td |  | 3,558 | 0,27 | 5. Mo4O11, С1 |  | 3,640 | 0,74 |
| 2. Мо4О10 D2h |  | 3.475 | 0.82 | 6.Mo4O12, Сs |  | 3,9139 | < 0,01 |
| 3.Mo4O11 C2v |  | 3,7143 | 0,84 | 7. Mo4O12, Сs |  | 3,8840 | 0,14 |
| 4. Mo4O11, C2v |  | 3.6834 | 0,33 | 8. Mo4O12, Сs |  | 3,8641 | 0,13 |
| *указан порядок наиболее сильной связи металл – металл в молекуле. |  |  |  |  |  |  |  |

Высокосимметричные циклические изомеры имеют энергетическое преимущество перед линейными изомерами и циклическими изомерами меньшей симметрии. Для стехиометрии Мо4Оу возможно образование клеточных форм, которые являются в некоторых случаях наиболее предпочтительными.

Для Мо4О10 наибольшую энергию связи имеет тетраэдрическая структура (1). Стабильные циклические (2) и линейные формы имеют значительно меньшую энергию связи и большой порядок связи Мо-Мо.

Среди изомеров Mo4O11 наиболее стабильной является циклическая структура (3) с одним двойным кислородным мостиком. Следующие за ней структуры (4) с тремя двойными мостиками, с двумя двойными мостиками и со всеми одинарными мостиками мало отличаются по энергии. Наименьшую энергию связи имеет линейная структура (5) с тремя двойными мостиками.

Для Мо4О12 наиболее стабильной является структура (6), связанная однократными мостиками. Расстояние Mo-Mo составляет 3,67 Ǻ, и порядок связи пренебрежимо мал. Это является следствием того, что связь Mo-Mo энергетически менее выгодна, чем Mo-O и молекула стремится к такой конфигурации, в которой все электроны Mo образуют химическую связь с кислородом. В то же время в тех оксидах, где формальная валентность молибдена меньше 6 (например Mo4O11), наименьшую энергию имеют конфигурации  с несколькими двойными кислородными мостиками, в которых расстояния Mo-Mo меньше и присутствует связь Mo-Mo.

В третьей главе рассматривается структура нанокластеров MoxO3x-y для x=5, 6, y=0,1,2 (табл. 4). Ввиду того, что при увеличении числа атомов в кластере, все возможные конфигурации нельзя рассмотреть в рамках одной работы, для Mo5O15-y и Mo6O17 рассмотрены только наиболее характерные соединения.

Учитывая установленную устойчивость циклических структур, а также установленную устойчивость клеточных соединений (МоО3)n, для Mo5O13 и Mo5O14 и рассчитывались только циклические и клеточные структуры.

Во всех случаях наиболее стабильными оказались клеточные изомеры. Для Mo5O14 наиболее стабильной является тригональная бипирамида симметрии D3h,(3), а для Mo5O13 - такая же структура (1), но с вакансией на месте аксиального атома Mo. Циклические изомеры (2 и 4), в которых атомы Mo соединены двойными кислородными мостиками, имеют меньшую энергию связи, а циклические структуры с одинарными кислородными мостиками оказались нестабильными.

| Таблица 4. Структура, энергия связи и порядок связи устойчивых изомеров Мо5О12-y (y=2-0) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | Структура | Eсв(а.е) | σ* | Формула | Структура | Eсв(а.е) | σ* |
| 1. Mo5O13 C3v |  | 4.485 | 0.55 | 4. Mo5O14 |  | 4.612 | 0.33 |
| 2. Mo5O13 |  | 4.367 | 0.32 | 5. Mo6O17 С4v |  | 5.643 | 0.15 |
| 3. Mo5O14 D3h |  | 4.711 | 0.27 |  |  |  |  |
| *указан порядок наиболее сильной связи металл – металл в молекуле. |  |  |  |  |  |  |  |

В случае Mo6O17 плоское расположение шести атомов Мо, согласно расчету, является нестабильными. Устойчивой оказался только изомер симметрии C4v, которая соответствует октаэдрической клеточной структуре Mo6O18 с одним удаленным атомом кислорода. Таким образом, при увеличении числа атомов Mo наиболее стабильными оказываются клеточные структуры не только с наивысшей степенью окисления [1], но и структуры с формальным дефицитом кислорода.

Четвертая глава посвящена структуре малых нанокластеров AunSH, являющихся упрощенной моделью взаимодействия нанокластеров золота с тиолами. Рассчитывались возможности присоединения группы –SH к устойчивым структурам  нанокластеров  золота, рассчитаным в работах [2, 3]. Попытки присоединения группы –SH к стабильным структурам приводили к существенным изменениям конфигурации и структуры химических связей. В случае малых (плоских) нанокластеров золота замена одного атома золота группой –SH сохраняет стабильную структуру той же конфигурации (рис. 3).

| Рисунок 4. Стабильные нанокластеры Aun-xSHx |  |  |
| --- | --- | --- |

Присоединение группы –SH приводит к небольшому увеличению ширины запрещенной зоны (табл. 5). В то же время замещение атома Au на группу –SH в икосаэдрической структуре Au32 приводило к образованию только одной связи Au-S и нарушению структуры связей нанокластера.

Результаты расчетов для модельной группы SH позволили сделать вывод, что эта группа может замещать Au без нарушения структуры нанокластера в положениях с координационным числом 1, 2 и 3. Замещение атома Au в положениях с бо́льшим координационным числом приводили к нарушению структуры нанокластера, в результате сера образовывала химическую связь только с одним или двумя атомами золота.

| Таблица 5. Ширина запрещенной зоны (эВ) в нанокластерах Aun и Aun-1SH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула |  | ΔE |  | ΔE |
| Au4 | D2h | 1,84 | Au3SH | 2,60 |
| Au6 | D3h | 3,35 | Au5SH | 3,5 |
| Au8 | D4h | 2,07 | Au7SH | 2,85 |
| Au20 | Td | 2,49* | Au19SH | 2,09 |
| *Экспериментальное значение ΔE для Au20 равно 1,77 эВ [9] |  |  |  |  |

В пятой главе изложены результаты модельных расчетов взаимодействия  комплексов c  Pd(II): trans-[HS-Pd(PBu3)2-SH] с нанокластерами золота. Из-за сложности исследуемых молекул при расчетах они заменялись упрощенным фрагментом [–S-Pd(P(CH3)3)2-SH]. Исследовалось комплексообразование с атомом золота и кластерами Au3,Au4, Au5, Au6 и Au8, Результаты расчетов приведены в табл. 6.

| Таблица 6 Теоретические, длины связей, углы связей. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, Ǻ |  | Угол, градусы |  |  |
|  | S-Au1 | SAu2 | PdSAu1 | PdSAu2 | AuSAu |
| Pd(P(CH3)3)2SHSAu3 | 2.514 | 2.553 | 120,7 | 132,9 | 68,5 |
| Pd(P(CH3)3)2SHSAu5 | 2.464 | 2.455 | 106.7 | 128,5 | 81,5 |
| Pd(P(CH3)3)2SHSAu6 | 2.439 | 2.436 | 119,3 | 115,2 | 89,8 |
| Pd(P(CH3)3)2S2Au8 | 2.324 | 2.413 | 105.1 | 91.7 | - |

Теоретические результаты коррелируют с экспериментальными данными EXAFS: угол PdSAu=100o , длина связи S–Au по 2.33(5) ангстрем. Теоретическая стабильная структура модельного бинанокластера приведена на рис. 4.

Рисунок 5. Пример стабильных нанокластеров Aun-xSHx

Выводы:

- Неэмпирическими методами установлено, что в соединениях MoxO3x-y (x=1-6, y=0,1,2) атомы молибдена могут быть связаны одинарными или двойными мостиковыми атомами кислорода. Показана возможность существования стабильных линейных, циклических и клеточных структур, а также структур, состоящих из групп циклов.

- Установлено, что при увеличении числа атомов молибдена наиболее стабильными являются симметричные циклические и клеточные структуры. Наряду с клеточными структурами типа (MoxO3x)n существуют нестехиометрические стабильные клеточные структуры с меньшей степенью окисления молибдена.

- Для структур нанокластеров нестехиометрических оксидов молибдена IV, отвечающих одной химической формуле, показано, что в большинстве случаев энергия связи молекулы и порядок связи металл-металл отрицательно коррелированы.

- Установлена топологическая идентичность однократно ионизированных изомеров MoxO3x-y (x=1-6, y=0,1,2) и соответствующих нейтральных молекул.

- Показано, что замена атома Au на группу –SH в стабильных нанокластерах Aun (n≤20) приводит к образованию стабильного нанокластера такой же конфигурации. Это указывает на принципиальную возможность локализации молекул тиолов на дефектах структуры нанокластеров Au при самосборке монослоев.

Список цитируемой литературы:

1. Tsipis A.C. Ab Initio and density functional electronic structure study of molybdenum oxide clusters `// Phys. Chem. Chem. Phys.2000. V.2. P. 1357.

2. Love J. C., Estroff L. A., Kriebel J. K., et.al.    Self-Assembled Monolayers of Thiolates on Metals as a Form of Nanotechnology //  Chem. Rev. 2005. V. 105. P.1103-1170.

3. Daniel M.C., Astruc, D. Gold Nanoparticles:  Assembly, Supramolecular Chemistry, Quantum-Size-Related Properties  and Applications toward Biology, Catalysis  and Nanotechnology // Chem. Rev. 2004. V.104.   P. 293-346.

Основное содержание диссертации представлено в работах:

1. Норов Ю. В., Яржемский В. Г., Паршаков А. С. , Ильин Е. Г. Численное исследование кластерных и полиядерных комплексов оксида молибдена Мо2О2-6, Мо3О7-11// Структура и динамика молекулярных систем: Сборник статей XVI Всероссийской конференции. Ч.3. 2009 – Йошкар-Ола, С. 111-115.

2. В.Г.Яржемский, Ю.В.Норов, С.В.Мурашов, К.Батоккио, И. Фратодди, И.Вендити, Дж. Польцонетти  Квантовохимическое моделирование взаимодействия нанокластеров золота с тиолами //Неорганические материалы 2010. T. 46. №9. С. 1034-1040.

3. Ю.В. Норов, В. Г. Яржемский, А. С. Паршаков, Е. Г. Ильин. Структура оксидов молибдена MoxO3x-y //Вестник МГПУ, серия Естественные науки 2010. №9. С. 33-36.

4. Норов Ю.В., Нефедов В.И. Квантовохимические расчеты клеточных соединений. //Тезисы докладов XX симпозиума «Современная химическая физика», г. Туапсе, 2008.  С. 293.

5. Норов Ю.В., Яржемский В.Г., Паршаков А.С., Ильин Е.Г. Численные исследования кластерных и полиядерных комплексов оксида молибдена Мо2О2-6, Мо3О7-11, Мо4О12-14  XVI Всероссийская конференция Структура и динамика молекулярных систем, Яльчик 2009, сборник тезисов докладов и сообщений.  С.161

Следует отметить, что экспериментальные данные, полученные различными методиками, для оксидов молибдена, как и для других соединений переходных металлов, разнятся, в некоторых случаях, в большей степени, чем указанные этих для методик погрешности.